CALCIPAST - Калциев хидрокисид

Материал за временно запълване на коренови канали под формата на паста.

Състав:

калциев хидроксид /38%/

бариев сулфат

помощни вещества

рН = 12,5 - 13
Налични опаковки:

2,1 грама спринцовка с продукта + 3 връхчета за прилагане на препарата.

Приложение:

Материал за временно запълване на кореновите канали на основата на калциев хидроксид във формата на готова за употреба паста. Не изисква разбъркване. Подпомага възстановяването на тъканите около върха на корена. Подходящият избор на химическия състав на препарата гарантира бързото образуване на вторичен дентин. Предимството на препарата е преди всичко неговото ускоряващо създаването на минерални бариери свойство. Действа изсушаващо, което е от голямо значение при упорити възпалителни изливи.

CALCIPAST е мек материал, не се втвърдява, при нанасянето му в канала настъпва бързо, контролирано и дълготрайно отделяне на калциеви йони.

Действие:

- Подпомага възстановяването на тъканите около върха на корена.

- Предпазва зъбната пулпа от термоелектрични дразнители.

- Предпазва системата от канали от развитие на микроорганизми.

- Предотвратява навлизането на възпалителни изливи в кореновия канал.

Начин на употреба:

CALCIPAST се използва след обработката и изсушаването на кореновия канал.

- Вмъкнете апликатора на дълбочина най-много 1/3 от отвора на върха на корена.

- Натиснете буталото на спринцовката, а след това отстранете спринцовката.

- Отстранете излишната паста с помощта на стерилен памучен тампон.

- Затворете прецизно кавитета.

CALCIPAST съдържа рентгеноконтрастен бариев сулфат, което води до неговата добра видимост на изображения.