Ceram bond

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА, МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНО!

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Ceram bond е материал за керамика, който се използва като отделящ слой между всички видове метал и керамика.Той компенсира различията в пространствените коефиценти между метала и керамиката и блокира окисляването на метала.

2.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1.ПОТГОТОВКА НА ОБЕКТА

След завършване на скелета, почистете посредством пясъчна струя.След това почистете внимателнос дестилирана вода в апарат за стерилизация /ultrasonic/ за 10мин. или използвайте параструен апарат.След което повърноста на метала не бива да бъде докосвана повече.

2.2.НАНАСЯНЕ НА CERAM BOND

Използвайте четка ,за да нанесете равен и еднакво плътен слой бонд върху металната повърхност

2.3.ИЗСУШАВАНЕ НА CERAM BOND В ПЕЩ ЗА КЕРАМИКА

Отворете пещта за керамика ,която предварително е била нагрята до 650(С и изсушете скелета с нанесения бонд за 1 минута в отворената пещ.

2.4.ОБГАРЯНЕ НА CERAM BOND В ПЕЩТА ЗА КЕРАМИКА

Печенето на CERAM BOND започва при 650(С и продължава до 980(С.Нарастването на температурата трябва да бъде 55(С в минута.Изпичането се извършва във вакуумна среда.След завършването на процеса ,скелета трябва незабавно да се извади от пещта.След изпичането скелета трябва да придобие бежов или златисто-жълт цвят.

2.5.OPAQUE ИЗПИЧАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА

Нанесете нужния, спорет цвета на зъбите, опак върху изпечения CERAM BOND .След това обработата продължава спорет инструкциите приложени към керамиката.

3.ИЗТОЧНИЦИ НА ГРЕШКИ И ТЯХНОТО ЕЛИМИНИРАНЕ

ЗА ДА ОСИГУРИТЕ УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ТЕСТВАТЕ ЖЕЛАНИЯ ОТ ВАС МЕТАЛ С CERAM BOND.

3.1.ПУКНАТИНИ В CERAM BOND

Ако е бил нанесен много плътен слой от CERAM BOND е възможна появата на много финни пукнатини.Те се премахват с помощто на пясъчна струя и се нанася нов слой CERAM BOND ,както вече бе посочено по-горе.

3.2.БАЛОНЧЕТА В CERAM BOND

CERAM BOND трябва да се обработи с пясъчна струя и да се премахне всякакво наличие на кислород по скелета при температура 980(С във вакуумна среда за 10минути ,преди повторното нанасяне на CERAM BOND.

3.3.ЗЕЛЕНИ ИЛИ ЧЕРНИ ПЕТНА В CERAM BOND

CERAM BOND е бил нанесен твърде плътно или скелета е бил влажен или изцапан.

3.4.ПУКНАТИНИ В КЕРАМИКАТА

Ако CERAM BOND придобие ръждиво кафяв цвят след изпичането означава,че метала не е подходящ за CERAM BOND и трябва да се използва друг вид метал за скелети.