Riva Light Cure

Фотополимеризиращ подсилен със смола, глас-йономерен ресторативен материал с излъчване на флуорид. Riva Light Cure е комбинация от глас-йономер и композит, характеризиращ се с отлична естетика и химическо свързване към зъбната структура.

Индикации:

| Малък клас I, II и III реставрации Клас V реставрации Реставрация при млечни зъби Гериатрични реставрации Изграждане Фисурен силант Коренови реставрации Цервикални ерозии Лезии Временно запълване Подложка |  |
| --- | --- |

Инструкция:

Почистете и изолирайте зъба

- Нанесете Riva кондиционера за 10 секунди или ец гел за 5 секунди.

- Изплакнете обилно.

- Отстранете излишната вода, но задръжте влажно мястото.

- Активирайте и размесете веднага  капсулата в амалгамобъркачка за 10 сек. или миксирайте прах/течност комбинацията на миксиращо блокче.

- Нанесете Riva LC на пластове не повече от 2 мм.

- Оформете контур и покрийте с матрица ако се налага.

- Полимеризирайте със светлина 20 сек. Всеки слой от 2 мм.

- Финирането  под воден спрей използвайки стандартната техника може да започне веднага след фотополимеризирането на глас-йономера.