Brealloy F 400

1.Показания:

Brealloy F 400 е биосъвместима Cr-Co-Mo сплав ,подходящ за моделноляти протези и за  изработката на корони и мостове.Ако се използва Chrom-Kobalt Bonding метала може да се облича със керамика.Brealloy F 400 не съдържа никел! ! !

2.Моделиране, нагряване и леене:

Моделно лятите корони и мостове се моделират според стандартните методи.Използвайте восък но ролка 3-4 милиметра за отливните щифтове.Промяната на отлятия метал трябва да се избягва.Използвайте фосфатни опаковачни маси.Нагрейте отливния пръстен до 950(-1000( С.Отделно тънките обекти или тоталните небца на горните челюсти трябва да се нагряват до 1050(.Крайната температура трябва да се 45-60 минути, а температурата на леене на Brealloy F 400 е 1480(С.Метала може да се разтопи на кастомат или открит огън.Избягвайте замърсяване на Brealloy F 400 с други метали.Цилиндричната форма на бобчетата метал улеснява топенето на метала по време на загряването му.Започнете леенето когато всички бобчета са изтекли и метала е изсветлял равномерно.По време на топене на открит огън ,трябва да се осигури .Топенето на метала трябва да се извършва сомо в редуциращата зона на пламъка.Започнете леенето когато метала започне да мърда под налягането на газта.Пренагряване на метала трябва да се избягва.Трябва да се спазват инструкциите за работа с машините за моделно леене.

3.Отливане и завършване

Отливането на муфата става като се охлади и издуха с корунд максимално налягане 4 бара.Не използвайте автоматичен пясъкоструйник за преставките и сглобяемите елементи.След това изгладете повърхноста с абразивни камъни,синтеровани диаманти или с твърдосплавни фрези.Ако е необходимо електрополиране използвайте покривен лак за да предпазите ставите и сглобяемите елементи от неочаквано разместване на материала.Твърдосплавните фрези се използват за да се отсранят шуплите.След това изгладете повърхността с полирни гуми и с паста  за Cr-Co-Mo сплави.

4.Технология на припояване

Използвайте Brealloy припой и Brealloy флюс.Неизползвайте за припояване метални части от отлятия вече  Brealloy F 400.

5.Съдържание:

Cobalt						64.7%

Chromium					29%

Molybdenum					5%

Manganese					0.4%

Silicon						0.5%

Carbon						0.4%

6.Физични стойности:

Плътност g/cm(				8,4

Твърдост по Викерс (HV 10)		400

Точка на  cолидус(( C)			1320

Точка на ликвидус (( C)			1380

Температура на отливане(( C)		1480

Сила на натиск 0,2% (MPa)			700

Модул на еластичност (MPa)		220,000

Сила на опън (MPa)				900

Коефицент на разширение			15(m/mk

"ДЕНТАСВЕТ-1"

гр.Варна , ул."Ат.Георгиев" 4 /срещу входа на стоматологията/

тел.052/ 60 34 77 , GSM 0897  961 401

E-mail: dentasvet@abv.bg