CHROME-COBALT-BONDING       BREDENT

Chrome-Cobalt-Bonding /ХКВ/ е керамичен материал.Използва се за слагане на слой между всички метали и керамики.Той компенсира   различния  коефициент на разширение между метала и керамиката и спира освобождаването на метални окиси.

НАЧИН НА РАБОТА

1.Подготовка на мет.конструкция--издухайте мет.конструкция с алуминиев окис.Почистете го внимателно с дистилирана вода в ултразвукова ваничка или с пароструйка.След това металната повърхност не трябва да се пипа с ръце никаде.

2.Разбъркване--разбъркайте ХКБ с дистилирана вода до получаване на рядка консистенция.Други течности не са подходящи за разбъркване!

3.Нанасяне на ХКБ--използвайте единствено четка за нанасяне на разбъркания ХКБ върху мет.повърхност.Розовия цвят на консистенцията дава добри резултати нанесен върху мет.повърхност.

ВАЖНО!!!

Веднъж изсъхнал ХКБ не може да се разбърква отново!!!

4.Печене на ХКБ в керамична пещ--печенето на ХКБ започва на 650°С и завършва при t° 980°C .Стъпка 55°С на минута.Продължителноста на печене е 6 минути.Печенето се извършва под вакум.След изпичане мет.скелет трябва веднага да се махне от плочката.Скелета трябва да има златно-жълт до бежов цвят.

5.Печене на опак и по-нататъшна работа--нанасянето на опака със съответния цвят става директно върху изпечения ХКБ.Не се изисква измиване.Следва спазване на инструкциите за работа с дадената керамика.

ДОПУСКАНЕ НА ГРЕШКИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

В средата на 1992 година ХКБ се е използвал вече в множество лаборатории.За да се осигури сполучливо приложение ние препоръчваме тестване на метала с ХКБ.

1.Спукване на  ХКБ--ако не са спазени инструкциите за работа с него е много вероятно.Следва издухване на материала и повторно нанасяне.

2.Шупли на ХКБ--дегазацията  на метала е задължителна.Следва издухване на материала и изпичане на ХКБ отново.Дегазация под вакум в рамките на 980°С

3.Зелени и/или черни петна по ХКБ--ХКБ е бил забъркан много рядък или съдът в който е бил разбъркан материала е бил влажен и  замърсен.Петната може да са в резултат от това че ХКБ е бил засъхнал и разбъркан отново.Следва издухване на ХКБ,почистване на скелета и нанасяне отново.

4.Спукване на керамиката--ако ХКБ е показал ръждиво кафяв цвят след печене,метала не е подходящ. Моля използвайте различен метал.

ВАЖНО!!!

След дълги изследвания се установи че ХКБ не може да работи единствено с три метала:

1.CRUTANIUM на Krupp Austenal

2.CRYSTALLOY на Shofy

3.TICONIUM

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ-ПРЕПОРЪКИ

1.Защитни дрехи - докато работите със ХКБ носете предпазна маска и ръкавици.

2.За по голяма сигурност на работа с продукта избягвайте места замърсени с прах.

3.Ако попадне върху кожата - незабавно измиите със  вода и сапун и изплакнете старателно.Обикновенно продукта не причинява дразнения по кожата.

4.Ако попадне в очите изплакнете очите внимателно под течаща вода и бавно ги отворете.

5.При поглъщане - ако проблема се влоши потърсете медицинска помощ.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАЙНОСТ

1.Продукта трябва да се съхранява на сухо и тъмно място.Ако условията за съхранение не са зодоволителни,продукта има по кратък живот.

2.Продукта може да се унищожава с битовите отпадъци.

„ДЕНТАСВЕТ-1” ЕООД

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ,   УЛ.”ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” 6

ТЕЛ.: 062/600 027  ;   0897 961 400

E-MAIL: DENTASVET@ABV.BG  ;  ON-LINE: WWW.DENTASVET.COM