MELIODENT HC

Описание :

Meliodent heat cure е топлополимеризираща пластмаса за протези

Състав:

Горещ полимеризат -прах/ полиметил-метакрилат/ и течност/метил метакрилат,диметакрилат/.

Приложение:

Зъботехническа пластмаса за изработване на протези.За подвижно и неподвижно протезиране.

Обработка:

За моделите се препоръчва използването на твърд гипс. Meliodent heat cure може свободно да се дозира,препоръчителното съотношение е 35г.:14мл./прах:течност/.

Необходимото количество течност се налива в съда и се добавя прах до пълно насищане до появата на сух слой.Излишният прах се отстранява, а сместа се бърка интензивно с шпатул около 1 минута.Мелиодент достига нужната консистенция след около 10 мин.Работната фаза продължава приблизително 25 мин.

Полимеризация:

Кюветата се слага в кипяща вода,приборът се изключва и се изчаква 15 мин.След това се вари 20 мин.След полимеризацията кюветата се изстудява бавно на водна баня.

Забележка:

Препоръчва се до слагане в устата протезата да се държи във вода.

Съхранение: до 25 С.

Течността е лесно запалима.Дразни очите, дихателните органи и кожата.