RIVA CEM AUTOMIX
ГЛАС-ЙОНОМЕРЕН ЦИМЕНТ МОДИФИЦИРАН СЪС СМОЛА ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Riva Cem Automix е самополимеризиращ, рентгеноконтрастен, флуоро-освобождаващ, паста /паста, модифициран със смола глас-йономерен цимент за циментиране. Препоръчва се за постоянно фиксиране на метало-керамични и изцяло керамични конструкции, и ортодонтски апарати.
Riva Cem Automix се предлага с допълнителната опция за леко втвърдяване при фотополимеризация, за ранно отстраняване на излишния цимент, освобождава флуор.
Riva Cem Automix е наличен в универсален светло-жълт цвят в двойна шприца. Канюлата за автоматично смесване предлага удобство в сравнение с традиционните ръчно смесващи се циментови системи.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Постоянно циментиране на:
материал	Видове реставрации
PFM	Корони&мостове
Сглобяеми/отляти	щифтове
метали	Корони, мостове, инлеи&онлеи, ортодонтски апарати&щифтове
Керамики /подсилена/	Корони&мостове, инлеи&онлеи
Керамики	инлеи

1 Подсилени керамики, напр. цирконий, литиев дисиликат и др.
2 Неподсилени керамики, напр. фелдшпатични порцелани, стъклена керамика

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Покритие на пулпата
2. Продуктът може да причини кожни раздразнения при някои хора. В такива случаи, преустановете употребата и потърсете медицинска помощ. Всички лица, които имат известни алергии към смола, трябва незабавно да спрат употребата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
1. ПОДГОТОВКА:
a) Подгответе зъба, като използвате стандартните клинични указания.
б) За оптимална адхезия, кондиционирайте зъба с мек разтвор на полиакрилна киселина (Riva Conditioner, SDI Ltd.). Изплакнете обилно с вода и отстранете излишното количество.
c) В случаите, когато е необходима защита на пулпата, използвайте калциев хидроксид.

2. ПРОЦЕДУРА НА СМЕСВАНЕ:
Съотношение паста/паста (ml/ml)	2,0/1,0
Време за работа (мин, сек.)1,2 / (от началото на смесването)	1'30"
Излишен цимент: / - Фотополимеризиране / - Самополимеризиращ се гел-фаза2	5'0" за повърхност / 1’30” след поставяне на реставрацията	За фотополимеризирането, използвайте конвенционална фотополимеризираща лампа с висок интензитет (460-480 nm)
Време за втвърдяване (мин, сек.)2 / (след поставяне на реставрацията)	5'0"
Рентгеноконтрастност	1.5 mm Al

1 Условия при тестване: температура (23 1° C, 73 1° F), относителна влажност (50 10%). ISO 9917-2
2 Тези времена са само приблизителни и може да варират в зависимост от условията на съхранение, влажност, дата на производство на продукта и температура.

а) Извадете спринцовката от опаковката.
б) Отстранете капачката от спринцовката.
в) Преди всяка употреба изведете малко количество, за да осигурите равномерно дозиране или да отстранете засъхналата паста. Изхвърлете този материал.

Автоматично смесване с накрайник за смесване SDI Riva Cem Automix
г) Прикрепете нов накрайник за смесване и го закрепете, като го завъртите надясно.
д) Разпределете и изхвърлете малко количество, докато от върха изтече равномерно смесена паста с хомогенен цвят.
Накрайникът за смесване е само за еднократна употреба. Изхвърлете използвания смесителен накрайник и поставете оригиналната капачка на спринцовката. Спринцовката трябва да се съхранява с капачката.

Ръчно смесване с шпатула
г) Изведете необходимото количество пасти върху подложка за смесване.
Важно: Уверете се, че палецът е позициониран стабилно в средата на буталото, за да получите правилното съотношение на дозиране на двете пасти.
д) С помощта на шпатула смесете двете пасти заедно за 15 секунди. Внимавайте да не се получат въздушни мехурчета.
Забележка: Не излагайте пастата Riva Cem Automix директно на работна светлина, за да избегнете ранно втвърдяване на материала.

3. ПРОЦЕДУРА НА РАБОТА:
а) Уверете се, че вътрешната повърхност на реставрацията, която ще се поставя, е почистена, подсушена и се подготвя според инструкциите на производителя.
б) Нанесете тънък слой цимент върху свързващата повърхност.
в) Поставете реставрацията в рамките на 30 секунди след завършване на смесването, преди извършване на фотополимеризация.
Забележка:
1. Избягвайте препълването на коронките.
2. Стайна температура над 23°C/73°F ще намали времето за работа.
г) Фотополимеризирайте излишния материал за 5 секунди с помощта на LED фотополимеризираща лампа (460-480nm интензитет Radii-Cal, Radii Plus, Radii Xpert, SDI Ltd.).
д) Внимателно отстранете излишния материал с помощта на скалер или сонда.
Забележка: Излишъкът може също да бъде отстранен по време на етапа на самовтвърдяващ се гел (когато циментът се усеща като гума), след 1 мин. 30 сек.
 е) Поддържайте изолация за най-малко 5 минути след поставяне на възстановяването.

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА:
• Избягвайте прекомерната топлина и пряката слънчева светлина.
• Не изваждайте шприцата Riva Cem Automix от опаковката, ако не сте готови да я използвате.
• Съхранявайте между 4° C и 25° C (39°  - 77° F).
• Ако се съхранява при по-ниска температура, оставете продукта да достигне стайна температура преди употреба.
• Използвайте при стайна температура между 20° C и 25° C (68°  - 77° F)
• Съхранявайте с капачка, здраво прикрепена към шприцата. Не допускайте пастите да изсъхнат.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
• Само за професионална употреба.
• Не приемайте вътрешно.
• Не използвайте след изтичане на срока на годност.
• ИЛБ е достъпен на www.sdi.com.au или се свържете с вашият регионален представител.

ПЪРВА ПОМОЩ:
• Очи (контакт): Измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
• Кожа (контакт): Отстранете с кърпа или гъба, напоена с алкохол. Измийте обилно с вода.
• Поглъщане: Пийте много вода/мляко. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават.
• Вдишване: Не се очакват симптоми.

ЦВЯТ:
• Светло жълто